**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Innendämmung von Außenwänden**  Innendämmung von Außenwänden mit RYGOL Calciumsilikat Dämmplatten Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1, λ = 0,042 [W/(m\*K)]  RYGOL Calciumsilikat Dämmplatten vollflächig auf dem trag- und klebefähigen Untergrund im Verband (Überbindemaß ≥ 150 mm), planeben und press gestoßen im Kammbettverfahren anbringen. Stoß- und Lagerfugen werden nicht verklebt. Der Kleber wird mit einer Traufel (12er Zahnung bis Dämmstoffdicke 140 mm; ab 160 mm Dämmstoffdicke 25er Zahnung) auf die Dämmplattenoberfläche aufgekämmt. Platten werden mit leichtem Druck an der Wand eingeschwommen.  Verarbeitung der Dämmplatten entsprechend den Herstellervorschriften liefern und montieren. Als Kleber- und Armierungsmörtel ist nur SAKRET Leichtspachtel weiß CS II W0 DIN EN 998-1 zu verwenden  Das Aufbringen einer Aufbrennsperre oder Grundierung ist nicht erforderlich!  **Produkt: SAKRET Leichtspachtel weiß**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |