**Innenputze – Kalkputz KP 02 Trass**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz Trass KP 02 Trass**  Kalkputz Trass KP 02 CS I, Wc0, DIN EN 998-1 einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass mind. 10 mm, max. 15 mm Auftragsdicke auftragen;  Oberfläche sauber gefilzt  oder:  Kalkputz Trass KP 02 CS I, WC0, DIN EN 998-1 vorspritzen, aufkämmen. Zweite Lage nach 24 h mind. 5 mm aufbringen  Oberfläche sauber gefilzt  Körnung: 0 - 1,4 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalkputz Trass, KP 02 Trass**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |