**Innenputze – Maschinen-Putz-Innen MPI 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **Maschinen-Putz-Innen MPI 01**  Maschinenputz, CS II Wc0, DIN EN 998-10 auf vorbereiteten Untergrund einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass 10 bis 15 mm Auftragsdicke auftragen.  Oberfläche sauber filzen (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)  Körnung: 0 - 0,8 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Maschinen-Putz-Innen MPI 01**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |