**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**OBERPUTZE**

**Grundierung**

Liefern und Auftragen einer geruchsarmen Grundierung für nachfolgende Oberputze zur Reduzierung und Egalisierung des Saugverhaltens. Auftragen auf den vorbereiteten Untergrund.

**Produkt:** **[ ]  RYGOL Putzgrund GRW (weiß)****[ ]  RYGOL Putzgrund GRF (eingefärbt)**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Oberputze**

**Mineralischer Edelputz – Scheibenputz SCP**

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend,

CR CS II Wc 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke

auftragen und strukturieren.

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkt:** **[ ]  RYGOL Scheibenputz SCP 2, SCP 3 weiß****[ ]  RYGOL Scheibenputz SCP 2, SCP 3, eingefärbt**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Mineralischer Edelputz – Scheibenputz SCP spezial**

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend,

CR CS II Wc2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke

 auftragen und strukturieren (aufsaugenden Untergründen ohne Vorbehandlung)

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkt: [ ]  RYGOL Scheibenputz SCP S 2, SCP S 3 weiß
[ ]  RYGOL Scheibenputz SCP S 2, SCPS 3, eingefärbt**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Mineralischer Edelputz - Edeldekor leicht ED-L**

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend,

CR CS II Wc 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke

auftragen und strukturieren.

Körnung 0-1,2 mm

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkt:** **[ ]  RYGOL Edeldekor ED-L weiß****[ ]  RYGOL Edeldekor ED-L eingefärbt**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Mineralischer Edelputz – Bayerischer Edelfilzputz BEF**

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II

Wc2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen

und strukturieren. Körnung 0-1,2 mm

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkt:** **[ ]  RYGOL Edelfilzputz EFP weiß****[ ]  RYGOL Edelfilzputz EFP eingefärbt**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Mineralischer Edelputz – Kellenwurfputz**

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II

Wc2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen

und strukturieren. Körnung 4 mm

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkt: [ ]  RYGOL Kellenwurfputz weiß
[ ]  RYGOL Kellenwurfputz eingefärbt**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Mineralischer Edelputz – Lisenen Feinputz LFP**

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II

Wc2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen

und strukturieren. Körnung 0-0,8 mm

Zur Ausbildung von Faschen/Lisenen

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

Lisenenbreite \_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm

**Produkt: [ ]  RYGOL Lisenen Feinputz LFP weiß
[ ]  RYGOL Lisenen Feinputz LFP eingefärbt**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Mineralischer Edelkratzputz**

Auftrag eines dickschichtigen, mineralischen und biozidfreien

Kratzputzes nach EN 998-1 der Kategorien CR CS II und Wc2 nach

den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Nach ausreichender Erhärtung des Putzes fleckenlos kratzen.

Der fertige Putz ist vor zu schnellen Feuchtigkeitsentzug zu schützen.

Hinweis: Der Farbton des Kratzputzes ist abhängig vom Zeitpunkt des Kratzens.

Das Material wird in einer Lage ca. 15 mm dick gespritzt, so daß nach dem Kratzen eine Oberputzdicke von 8-10 mm übrig bleibt.

Körnung 0 -2,5 mm

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

Produkt: RYGOL Kratzputz KP 3

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Pastöse Putze**

**Silikonharzputz als Oberputz**

Liefern und Auftragen eines hoch wasserdampfdiffusionsoffenen,

hoch wasserabweisenden Silikonharzputzes zur Herstellung einer

dekorativen Putzfläche im Fassadenbereich. Silikonharzputz aufziehen und Strukturieren.

Der Silikonharzputz ist werkseitig fungizid und algizid ausgestattet.

**Produkt:** **[ ]  SAKRET SHP-K 1 weiß/eingefärbt Farbton:****[ ]  SAKRET SHP-K 2 weiß/eingefärbt Farbton:****[ ]  SAKRET SHP-K 3 weiß/eingefärbt Farbton:**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Silikatputz**

Liefern, Auftragen und Strukturieren eines hoch wasserdampfdiffusionsoffenen und wasserabweisenden silikatgebundenen Oberputz nach EN 15824

**Produkt:** **[ ]  SAKRET SK-K 1 weiß/eingefärbt Farbton:****[ ]  SAKRET SK-K 2 weiß/eingefärbt Farbton:****[ ]  SAKRET SK-K 3 weiß/eingefärbt Farbton:**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR