**Putzsysteme - Außenputze**

**Sockelputze**

**Maschinen-Sockelputz leicht**

Maschinen-Sockelleichtputz auf Zementbasis, CS III WC2 nach DIN EN 998‑1, für hochwärmedämmendes Mauerwerk oder auf vorbereitete Dämmplatten, im Mittel 15 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen. Der Sockelputz ist zum Untergrund nach unten hin abgeschrägt (45°) auszuführen.

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 bauseits vorhanden

Standzeit: pro mm Putzdicke 1 Tag.

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkte: RYGOL Maschinen-Sockel-Leichtputz MSP-L**

Einheit: m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Maschinen-Sockelputz leicht Faser schnell**

Maschinen-Sockelputz leicht Faser auf Zementbasis, LW CS III WC2 nach DIN EN 998-1, auf Mauerwerk nach DIN 1053 mit der Druckfestigkeit kleiner/gleich 6 N/mm², sowie porosiertem Ziegelmauerwerk und hochwärmedämmende Wandbildner > 6 N/mm² oder auf vorbereitete Dämmplatten, im Mittel 15 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen. Der Sockelputz ist zum Untergrund nach unten hin abgeschrägt (45°) auszuführen. Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 bauseits vorhanden.

Standzeit: pro mm Putzdicke 1 Tag.

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkte: RYGOL Maschinen-Sockelputz leicht Faser schnell MSP‑LFS**

Einheit: m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Zement-Maschinen-Sockelputz 01**

Zement-Maschinenputz, CS IV WC2 nach DIN EN 998-1 auf Mauerwerk aus Steinen mit einer Druckfestigkeitsklasse größer 6, zweilagig nass in nass auftragen. Der Sockelputz ist zum Untergrund nach unten hin abgeschrägt (45°) auszuführen.

Standzeit: pro mm Putzdicke 1 Tag.

Oberfläche aufrauen/Oberfläche abfilzen

Mindestputzdicke 15 mm

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkte: RYGOL Zement-Maschinenputz, Sockelputz MZP 01**

Einheit: m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR