**Innenputze – Gips-Leicht-Glättputz MIP-GL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gips-Leicht-Glättputz MIP-GL** Gips-Maschinen-Glättputz MIP-GL, Gipsleicht-Putztrockenmörtel der Klasse B4/50/2 gemäß DIN EN 13279-1 auf vorbereitete Wandflächen auftragen.Oberfläche geglättet**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**Auftragsdicke 10 mmKörnung: 0 - 1mmOberflächengüte nach Merkblatt 3 "Putzoberflächen im Innenbereich":( ) Q2( ) Q3( ) Q4**Produkt: RYGOL Gips-Leicht-Glättputz MIP-GL**Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |