**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Elektroinstallationen**  Neu zu verlegende Kabel sind auf bzw. in der Bestandswand fachgerecht zu verlegen und/oder einzuputzen bzw. mechanisch zu befestigen. Dämmplatte ist an die Elektroinstallation zwangsfrei anzuarbeiten. Die Dämmplatten können hierfür auch rückseitig ausgefräst werden. Fehlstellen werden mit SAKRET Füllmörtel verschlossen.  Der Einsatz von gipshaltigen Produkten zur Befestigung/zum Ausbessern von Fehlstellen ist nicht zulässig.  Elektrozubehör, z. B.:   * Ytong Multipor Steckdosenset 50 - 70 mm Dämmstärke * Ytong Multipor Verlängerungsring f. zusätzliche 35 – 50 mm Dämmstärke * Ytong Multipor Teleskop-Gerätedose für 80 – 170 mm Dämmstärke * Lampenbefestigung: (bis 3kg Einzelgewicht , Befestigungsfläche 110 x 110 mm) * Ytong Multipor Teleskop-Geräteträger 80 -160 mm Dämmstärke   Produkt:  Einheit St.  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |