**Innenputze – Lehm-Grund- und Oberputz LGP/Lehm-Feinputz LFP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hinweis**  Der Putzgrund muss fest, dauerhaft, trocken, staub-, fett-und ausblühungsfrei sowie saugfähig sein. Vertiefungen im Putzgrund sowie Unebenheiten müssen vor dem eigentlichen Putzauftrag mit Rygol-Grundputz LGP ausgeglichen und oberflächenbündig abgezogen werden. Es empfiehlt sich bei diesen Stellen ein Aufrauen der Oberfläche, um die Putzhaftung zu verbessern.  Schwach saugende Untergründe, wie z.B. Schilfrohrmatten zweilagig verarbeiten, wobei die erste Lage max. 10 mm stark ist und die weiteren Lagen erst nach vollständiger Durchtrocknung der ersten Lage aufgebracht werden soll) |  |
|  |  |
| **Egalisieren von Unebenheiten**  Ausgleichen von Vertiefungen und Unebenheiten mit Lehmgrundputz  Und anschließend Aufrauen  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Lehm-Grund- und Oberputz**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bedarfsposition**  **Putzhaftbrücke**  Aufbringen einer mineralischen Haftbrücke RYGOL Flex-Fassadenspachtel FSP bei Betonflächen  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL- Flex-Fassadenspachtel FSP**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bedarfsposition**  **Putzhaftbrücke bei XPS Platten**  Aufbringen einer mineralischen Haftbrücke RYGOL Flex-Fassadenspachtel FSP und anschließend aufrauen  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL- Flex-Fassadenspachtel FSP**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bedarfsposition**  **Schilfrohr als Putzträger bei schwach saugenden Untergründen**  Anbringen des Putzträgers mittels Schilfrohrmatten. Befestigung z.B. durch Antackern mit verzinkten Klammern (L mind. 25 mm) oder mit Tellerdübeln und anschließend mit einem nichtrostenden Stahldraht diagonal von Dübel zu Dübel zu  verrödeln. Die Stöße sind hierbei zu überlappen. Auf Holzuntergründen sind die Schilfmatten so zu legen, dass das Schilfrohr quer zur Holzrichtung liegt.  **Produkt: RYGOL Schilfrohrmatten**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Putzarmierung (Teilfläche) im Unterputz**    Liefern und teilflächiges Anbringen von Jutegewebe incl. Diagonalarmierung  bei Öffnungen und sonstigem Materialwechsel. Randüberdeckung auf  benachbarte Bauteile 200 mm, Stoßüberdeckung mind. 100 mm  Einlegen des Gewebes im oberen Drittel der Putzlage und zusätzliche Diagonal  Bewehrung an allen Öffnungsecken.    **Produkt: RYGOL Jutegewebe**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Vorbehandlung**  Lehmgrundputz dünn ca. 3-5 mm vorlegen und ansteifen lassen  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Lehm-Grund-Putz LGP**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Grundputz Bei Wandheizsystemen:**  1. Lage RYGOL-LGP auf Rohrstärke aufziehen, austrocknen lassen  2. Lage RYGOL-LGP ca. 5 mm, mit Gewebeeinlage aufziehen  Standzeiten vor dem Auftrag der nächsten Putzschicht müssen unbedingt  eingehalten werden.  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Lehm-Grund-Putz LGP**  **RYGOL Jute-Gewebe**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lehmfeinputz**  Als letzte Putzlage Lehmfeinputz in einer Schichtstärke von 3-5 mm  mit Putzmaschine aufbringen, sauber abziehen  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Lehm-Fein-Putz LEF**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |