Musterleistungsverzeichnis

Fassadeninstandsetzung mit Sanierputzsystemen

|  |  | Untergrundprüfung Analytische Untersuchungen Repräsentive Mauerwerksprobe entnehmen und analytisch untersuchen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ca. St ca. St ca. St | Salzanalyse – halbquantitativ Bestimmung des Feuchtegehaltes Bestimmung der maximalen Wasseraufnahme | pauschal |  |
|  | m² m² | Putzgrundvorbereitung (Das WTA-Merkblatt ist zu beachten) Vorhandenen Altputz mind. 80 cm über die Feuchtigkeitsgrenze bzw. Ausblühungszone hinaus abschlagen. Mörtelreste, Anstriche etc. müssen entfernt werden. Mauerwerksfugen ca. 2 cm tief auskratzen. Schadhafte Steine ersetzen. Wandfläche mit Stahlbesen oder Druckluft gründlich reinigen. Vertiefungen egalisieren TKM Egalisieren von groben Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem Werktrockenmörtel auf Trasskalk-Basis CS III nach DIN EN 998-1, M 5 nach DIN EN 998-2, Oberfläche während des Ansteifens aufrauen. Verbrauch: 1 Sack (30 kg) ca. 1,2 m² bei 15 mm Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog Fabrikat: SAKRET-Trass-Kalk-Mörtel, TKM M 5 Altputz entfernen Putz entfernen, mürben und losen Fugenmörtel mind. 2 cm tief auskratzen. Untergrund mit Stahlbesen gründlich säubern und Staub entfernen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet. Zuschlag – Putz entfernen Zuschlag zu vorheriger Position für Putzmehrstärken und zementhaltige Festigkeiten. Zuschlag |  |  |
|  | m² | Spritzbewurf, hochsulfatbbeständig netzförmig Aufbringen eines nach WTA zertifizierten Spritzbewurfs CS IV Wc0 nach DIN EN 998-1 mit max. 50 % Deckung aus Werktrockenmörtel als Putzgrundvorbehandlung für den nachfolgenden Sanierputz. Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog Fabrikat: SAKRET-Sanierspritzbewurf SAS-HS |  |  |
|  | m² | Porengrundputz hochsulfatbeständig Egalisieren von größeren Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem nach WTA zertifizierten Porengrundputz, hochsulfatbeständig. CS II Wc0 nach DIN EN 998-1. Die Oberfläche während des Ansteifens aufrauen. Putzdicke >10 mm Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog Fabrikat: SAKRET-Porengrundputz PGP-HS |  |  |
|  | m² | Sanierputz hochsulfatbesändig Auf den vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein nach WTA zertifizierter Sanierputz CS II, nach DIN EN 998-1, Kapillare Wasseraufnahme nach EN 1018-18 > 0,3 kg/m² nach 24h aufgebracht. Putzdicke 10 – 30 mm Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog Fabrikat: SAKRET-Sanierputz SAP-HS |  |  |
|  |  | Zuschlag für Mehrstärke Zuschlag zu vorh. Position für Mehrstärken Pro 1 cm Schichtdicke |  |  |
|  | m² | Oberputz Historische Filzspachtel, Normalputzmörtel CS III Wc2 nach DIN EN 998-1 zur Herstellung gefilzter, weißer Oberflächen. Als letzte Lage zur Ausbildung feinster Oberflächenstrukturen Putzdicke: 2-5mm Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog Produkt: RYGOL – Historische Filzspachtel HFS |  |  |
|  | m² | Nachbehandlung Der frisch aufgebrachte Mörtel ist während der Erhärtungsphase durch geeignete Nachbehandlungs-verfahren vor zu schnellem Wasserentzug zu schützen. Zu beachten ist das WTA- Merkblatt |  |  |
|  | m² | Schlussbeschichtungen - Farbanstriche Es sind die Anforderungen nach WTA Tab. 4 einzuhalten. Diffusionsgleichwertige Luftschichtdicke sD < 0,2 m, Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,2 kg/m²h1/2 Mineralisches Anstrichsystem zur Erzielung eines gleichmäßigen Farbbildes. Vor Aufbringen des Anstriches muss der Putz an der Oberfläche trocken sein. |  |  |
|  |  | Fabrikat: SAKRET Silikonharzfarbe weiß oder eingefärbt, Farb-Nr. __________ |  |  |
|  |  | Fabrikat: RYGOL Kalkfarbe extra KFe weiß oder eingefärbt, Farb-Nr.____ (für den Innenbereich) |  |  |
|  | St. Tage | Aufstellen von Raumtrocknern Extrem hohe Luftfeuchtigkeit in Räumen (Kellerräume) durch das Aufstellen von Raumtrocknern soweit senken, dass ausreichende Trocknungsbedingungen für das aufgebrachte Sanierputzsystem vorhanden sind. Die relative Luftfeuchtigkeit soll in dieser Phase < 65 % sein. |  |  |

Stand: 03/2024